Nemile u Zábřehu – místnost v jihovýchodním nároží, tzv. kaple

Průzkum povrchových úprav

Místo:   Nemile u Zábřehu

Objekt:  Tvrz, místnost v jihovýchodním nároží, tzv. kaple

Zadavatel:  MgA Josef Červinka

Datum odběru: Únor 2014

Vzorky odebral: MgA Josef Červinka

Místa odběru a zadání průzkumu:

| Vz.č. 3178: Sonda č. 2, perlovec Zadání: stratigrafie, určení zda je barevná vrstva první, technika, příp. identifikace pigmentu |  |
| --- | --- |
| Vz.č. 3179: Sonda č. 3, meandr Zadání: Je na povrchu zbytek nějaké bar. úpravy? Srovnání typu maltoviny se vzorky 1, 3, 4 z průjezdu tvrze v Nemile (průzkum z ledna 2014) |  |
| Vz.č. 3180: Sonda č. 4, anděl, svatozář Zadání: stratigrafie, určení zda je barevná vrstva první, technika, příp. identifikace pigmentu |  |
| Vz.č. 3181: Sonda č. 4, anděl, křídlo Zadání: stratigrafie, určení zda je barevná vrstva první, technika, příp. identifikace pigmentu |  |

| Vz.č. 3182: Sonda č. 6, fragment snad nástěnné malby Zadání: stratigrafie, určení zda je barevná vrstva první, technika, příp. identifikace pigmentu |  |
| --- | --- |

Metody průzkumu:

- optická mikroskopie v odraženém světle

- mikroanalýza pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu s RTG

energodisperzivním analyzátorem

Postup:

Odebrané vzorky byly nejdříve prohlédnuty pod stereolupou; z části úlomků byly zhotoveny příčné řezy – nábrusy, zalitím do bezbarvé dentální akrylátové  pryskyřice Spofacryl, (fa. Dental), následným vybroušením a vyleštěním (2-3 nábrusy u každého vzorku).

Barevné vrstvy  byly pozorovány a fotografovány v odraženém světle optického mikroskopu:

- v bílém odraženém světle  (optický mikroskop NIKON Eclipse 600, digitální fotozařízení NIKON D200)

- v odraženém světle po excitaci dopadajícím ultrafialovým světlem, UV-filtr 365 nm

Na nábrusech bylo provedeno měření prvkového zastoupení v jednotlivých barevných vrstvách. Použit byl rastrovací elektronový mikroskop FEI QUANTA FEG 250 s EDX analyzátorem EDAX, Apollo-X Detector, EDX Software Genesis V.6.1.  Prvkové zastoupení v jednotlivých vrstvách bylo pomocí REM-EDX pokaždé měřeno na víc místech. Analyzovány byly plochy vrstev a omítek (plošná analýza) i jednotlivé body resp. jednotlivá zrna barevných vrstev (bodová analýza).

Výsledky analýz:

Popisy jednotlivých vzorků, mikrofotografie příčných řezů a shrnutí výsledků všech analýz jsou uvedeny na následujících stránkách.

| Vz.č. 3178: Sonda č. 2, perlovec Zadání: stratigrafie, určení zda je barevná vrstva první, technika, příp. identifikace pigmentu | Místo odběru |
| --- | --- |
| Mikrofoto v bílém odraženém světle | Mikrofoto v bílém odraženém světle – detail |
| Mikrofoto REM-BSE | Mikrofoto REM-BSE, detail barevných vrstev |

| Vrstva č. | Popis a složení vrstvy |
| --- | --- |
| 4- | Bílý, slabě našedlý nátěr; obsahuje uhličitan vápenatý (vápenný nátěr) - zbytky |
| 3- | Nepravidelně zachovaný bílý nátěr; obsahuje uhličitan vápenatý (vápenný nátěr) |
| 2- | Modrý nátěr; obsahuje modrý pigment smalt (kobaltové sklo) a uhličitan vápenatý (vápenný nátěr), některá zrna smaltu jsou na okraji částečně odbarvena |
| 1- | Bílý nátěr dobře propojený s omítkou; obsahuje uhličitan vápenatý (vápenný nátěr); na jeho povrchu vytvořena vápenná kůže |
| 0- | Omítka, pojivem je bílé vzdušné vápno; jako kamenivo byl použitý písek tvořený hlavně zrny křemene, drobnými horninovými úlomky a v menší míře i dalšími silikátovými částicemi |

Jedinou nalezenou barevnou vrstvou je modrá vrstva na podkladovém vápenném nátěru. Modrá vrstva byla nanesena technikou vápenné secco na zatvrdlý, nebo zavadlý vápenný nátěr. Modrý pigment byl identifikován jako smalt nebo tzv. kobaltové sklo, který se na našem území používal v nástěnné malbě v časovém rozpětí cca. 1600 - 1800.

| Vz.č. 3179: Sonda č. 3, meandr Zadání: Je na povrchu zbytek nějaké barevné úpravy? Srovnání typu maltoviny se vzorky 1, 3, 4 z průjezdu tvrze v Nemile (průzkum z ledna 2014) | Místo odběru |
| --- | --- |
| Mikrofoto v bílém odraženém světle | Mikrofoto v bílém odraženém světle – detail 1 |
| Mikrofoto v bílém odraženém světle – detail 2 | Mikrofoto REM-BSE |

Na povrchu omítky nebyly nalezeny žádné barevné úpravy, kromě zbytku vápenného nátěru (viz detail 1). Červená zrna jsou součástí omítky a ne samostatnou barevnou vrstvou.

Pojivem omítky je dle analýzy základní hmoty bílé vzdušné vápno. Základní hmota obsahuje hlavně uhličitan vápenatý – karbonatizované vzdušné vápno. V omítce jsou dobře patrné kontrakční trhliny vznikající při tvrdnutí omítky, které jsou charakteristické pro pojiva na bázi vzdušného vápna. Jako kamenivo byl použitý písek tvořený hlavně částicemi křemene, drobnými horninovými úlomky  a dalšími silikátovými částicemi. Maximální velikost zrn v úlomku omítky je do 2 mm, většina zrn je velikosti pod 0,5 mm. Vápenný nátěr na povrchu omítky je s omítkou dobře propojený.

Omítka má podobný typ pojiva i kameniva jako omítky ve vzorcích 1, 3, 4  z průjezdu tvrze v Nemile (průzkum z ledna 2014), ale je nutné konstatovat, že tento typ pojiva i kameniva byl v minulosti běžný.

| Vz.č. 3180: Sonda č. 4, anděl, svatozář Zadání: stratigrafie, určení zda je barevná vrstva první, technika, příp. identifikace pigmentu | Místo odběru |
| --- | --- |
| Nábrus A Mikrofoto v bílém odraženém světle | Nábrus A Mikrofoto v bílém odraženém světle – detail |
| Nábrus B Mikrofoto v bílém odraženém světle | Nábrus B Mikrofoto v bílém odraženém světle – detail |
| Mikrofoto REM-BSE, nábrus A | Mikrofoto REM-BSE, nábrus B |

Nábrus A

| Vrstva č. | Popis a složení vrstvy |
| --- | --- |
| 2- | Stávající žlutookrový nátěr; obsahuje uhličitan vápenatý (vápenný nátěr) a žlutý okr |
| 1- | Bílý nátěr ve dvou vrstvách; obsahuje uhličitan vápenatý (vápenný nátěr). Na povrchu spodního nátěru je vytvořena vrstvička uhličitanu vápenatého tzv. vápenná kůže |
| 0- | Omítka, na povrchu vytvořena tzv. vápenná kůže tvořena uhličitanem vápenatým (vzniká při schnutí vápenných omítek nebo nátěrů); pojivem omítky je bílé vzdušné vápno |

V nábrusu A nebyla nalezeny žádné starší povrchové úpravy, jen stávající žlutookrový nátěr.

Nábrus B

| Vrstva č. | Popis a složení vrstvy |
| --- | --- |
| 6- | Bílý nátěr; obsahuje hlavně uhličitan vápenatý (vápenný nátěr) - zbytky |
| 5- | Světlý žlutookrový nátěr; obsahuje uhličitan vápenatý (vápenný nátěr) a žlutý okr |
|  | Rozhraní, nečistoty |
| 3,4- | Bílé vápenné nátěry |
| 2- | Světlý béžový nátěr; obsahuje uhličitan vápenatý (vápenný nátěr), okry a příměs černého pigmentu – révové černi |
| 1- | Světlešedý nátěr; obsahuje uhličitan vápenatý (vápenný nátěr) a černý pigment – révovou čerň |
| 0- | Omítka, fragmenty |

Nejstarší nalezenou barevnou úpravou je světlešedý nátěr – vápenný, pigmentovaný révovou černí.

| Vz.č. 3181: Sonda č. 4, anděl, křídlo Zadání: stratigrafie, určení zda je barevná vrstva první, technika, příp. identifikace pigmentu | Místo odběru |
| --- | --- |
| Mikrofoto v bílém odraženém světle | Mikrofoto v bílém odraženém světle – detail |
| Mikrofoto REM-BSE |  |

| Vrstva č. | Popis a složení vrstvy |
| --- | --- |
| 2- | Světlý žlutookrový nátěr; obsahuje uhličitan vápenatý (vápenný nátěr) a žlutý okr; nátěr byl nanesený až po vytvrdnutí podkladového vápenného nátěru (vrstva 1), protože na jeho povrchu je vytvořená kompaktní vrstvička uhličitanu vápenatého (vápenná kůže) |
| 1- | Bílý nátěr ve dvou vrstvách; obsahuje uhličitan vápenatý (vápenný nátěr) |
| 0- | Omítka, na povrchu vytvořena vápenná kůže, pojivem omítky je bílé vzdušné vápno; kamenivo je opět tvořeno hlavně zrny křemene a drobnými horninovými úlomky |

| Vz.č. 3182: Sonda č. 6, fragment snad nástěnné malby Zadání: stratigrafie, určení zda je barevná vrstva první, technika, příp. identifikace pigmentu | Místo odběru |
| --- | --- |

| Mikrofoto v bílém odraženém světle | Mikrofoto v bílém odraženém světle – detail 1 |
| --- | --- |
| Mikrofoto v bílém odraženém světle – detail 2 | Mikrofoto REM-BSE |

| Vrstva č. | Popis a složení vrstvy |
| --- | --- |
| 2- | Červenavá vrstva; obsahuje červený železitý pigment a příměs uhlíkaté černi |
| 1- | Bílý nátěr; obsahuje uhličitan vápenatý (vápenný nátěr) |
| 0- | Omítka, na povrchu vytvořena vápenná kůže, pojivem omítky je bílé vzdušné vápno; kamenivo je opět tvořeno hlavně zrny křemene, drobnými horninovými úlomky a dalšími silikátovými částicemi |

Litomyšl, 16.03.2014                                                                Ing. Karol Bayer

Ing. Tatjana Bayerová